Макромелт Q 8740

# Тип продукта

Макромелт Q 8740 является термопластичным клеем-расплавом на основе синтетического каучука.

Область применения

Данный клей-расплав предназначен для общего применения при монтаже в кабельной промышленности, в особенности, для  склеивания и покрытия алюминиевой и медной фольги в многослойных кабельных конструкциях.

Способ нанесения.

Макромелт Q8740 наносится при помощи специальных систем для клеев-расплавов, оснащенных шестеренным насосом.

## Технические данные

| Цвет | Желтый, прозрачный |
| --- | --- |
| Точка размягчения | 98  8 С (согласно АSTM E 28, в глицерине) |
| Вязкость при плавлении | 160С 78000  14000 мПа с 170С 46000  8000 мПа с 180С 26000  5000 мПа с 190С 16000  3500 мПа с | (согласно ASTM D 3236, RVT, шпиндель 27) |
| Прочность на Т отслаивание: Аl/Al Cu/Cu Al/PE Cu/PE | 33 Н/см DIN 53282 и DIN 53539 38Н/см Ширина образца: 25 мм 32Н/см Поперечная скорость: 50 мм/мин 32Н/см (Данные являются типичными и примерными. Величины могут варьироваться в зависимости от субстратов. Необходимо проведение собственных испытаний) |
| Сопротивление ползучести | 80  5 С Метод Хенкель МН 11 |
| Температуры нанесения | 160 – 190 С |

## Переработка и методы нанесения

В.у. температура нанесения клея необходима для тщательного смачивания при склеивании субстратов с высокой теплопроводностью. Поверхность субстрата должна быть свободна от пыли и очищена подходящим растворителем для удаления жира и масел.

Не нагревайте продукт выше указанного ранее диапазона температур. Если оборудование простаивает более 1 часа следует снизить температуру во избежание оксидации и деструкции материала. Оптимальной в режиме ожидания является температура 80 С, но не более 72 часов.

Очистка оборудования.

Нагар и не термопластичные остатки удаляются механически. В качестве очистителя для оборудования горячего нанесения мы рекомендуем средство марки V 1910 (cм. отдельн.ую техн. инф), кроме этого может быть использован наш новый продукт для холодной очистки Мелт-О-Клин.

## Меры предосторожности

Макромелт Q 8740 в твердом состоянии не представляет опасности. Однако, в расплавленном состоянии, как и любая другая жидкость, продукт может вызывать сильные ожоги. В данном случае следует соблюдать меры предосторожности (см. листки безопасности). В случае контакта расплавленного клея с кожей, следует немедленно охладить пораженный участок холодной водой. Не пытайтесь удалить клей с поверхности  кожи. Обратитесь за помощью в медпункт.

## Инструкции

В соответствии с имеющимися данными, продукт не относится к опасным веществам, указанным в Федеральном Законе о химических Веществах или в инструкциях по опасным веществам. Продукт не требует специальной маркировки.

Упаковка		блоки по 500 г в коробке с общим весом 12 кг нетто

Хранение                       24 месяца в оригинальной закрытой упаковке при максимальной температуре

+ 35С

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки.